СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ: НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИЯ: СВАРЩИК

(электросварочные и газосварочные работы)

ОСТ 9 ПО 02.2.4 -2003

## Издание официальное

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый заместитель Министра образования Российской Федерации А.Ф.Киселев |
|  |  | Дата введения: |
|  |  | «_______»______________ 2002 г. |

СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ: НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИЯ: СВАРЩИК

(электросварочные и газосварочные работы)

ОСТ 9 ПО 02.2.4 -2003

## Издание официальное

## СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

______________________________________________________________

Образование: начальное профессиональное образование

Education: initial vocational education

Профессия: сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

ОСТ 9 ПО 02.2.4-2003

Profession: welder

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Стандарт начального профессионального образования Российской Федерации по профессии «Сварщик» (федеральный компонент) разработан в соответствии с Перечнем профессий начального профессионального образования, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.1999 г. № 1362,  и включает документы:

а) профессиональную характеристику;

б) федеральный компонент содержания образования.

Содержание общетехнического цикла обучения определяется стандартами по предметам: «Черчение» (ОСТ 9 ПО 03.03.01-96), «Автоматизация производства» (ОСТ 9 ПО 03.02-97), «Электротехника» (ОСТ 9 ПО 03.01-96).

Содержание общепрофессионального (отраслевого) цикла определяется блоками учебных элементов по предметам «Допуски и технические измерения», «Материаловедение», «Экономика отрасли и предприятия».

Содержание общеобразовательной подготовки при освоении профессии начального профессионального образования определяется федеральным компонентом среднего (полного) общего образования.

Профессиональная характеристика отражает содержательные  параметры в виде практических и теоретических основ деятельности.

В структуре  федерального компонента содержания образования (профессионального цикла) выделены блоки учебного материала, предметные области и учебные элементы с указанием определенных уровней  их усвоения.

Названия учебных элементов в стандарте указывают на конкретное    содержание деятельности, которое должен освоить выпускник в результате обучения.  Соотношение теоретического и практического обучения при усвоении учебных элементов определяется учебно-программной  документацией.

Стандарт начального  профессионального образования предусматривает использование следующих уровней:

1 уровень - узнавание изученных ранее объектов,  свойств, процессов и выполнение профессиональной деятельности с опорой (подсказкой);

2 уровень -  самостоятельное  выполнение  (по  памяти)  типовой деятельности;

3 уровень - создание и выполнение алгоритма нетиповой деятельности.

При изложении  федерального  компонента принят следующий порядок:

- названия блоков  пишутся  заглавными  буквами и имеют сквозную нумерацию;

- название предметных областей внутри блоков выделены прописными буквами, номер предметной области содержит номер блока и порядковый номер области внутри блока;

- номер основного обобщающего учебного элемента включает номер предметной области и порядковый номер данного элемента;

- узловые учебные элементы перечисляются с красной строки после основного обобщающего учебного элемента, к которому они относятся;

- для ряда учебных элементов и некоторых предметных областей выделены характеризующие их признаки, которые следуют после двоеточия за названием предметной области или учебного элемента;

- признаки основного обобщающего учебного элемента или  предметной области  относятся  ко  всем  входящим  в них нижерасположенным учебным элементам;

- для учебных элементов,  после которых уровень усвоения не указан, подразумевается первый уровень;

- уровень усвоения,  отличный  от  первого  уровня,  указывается в круглых скобках непосредственно за учебным элементом или  признаком и относится только к нему.

Рабочие учебные планы и программы для организации обучения разрабатываются  образовательными  учреждениями  начального профессионального образования на основе Модели учебного плана (ОСТ 9 ПО 01.03-93), настоящего стандарта на профессию, и с учетом примерной учебно-программной документации, разработанной Институтом развития профессионального образования Министерства образования Российской Федерации, а также национально-региональных условий.

Стандарт начального профессионального образования Российской Федерации имеет межведомственный характер, распространяется на все формы подготовки по данной профессии  как  в  государственных, так  и негосударственных образовательных учреждениях и имеет юридическую силу во всех регионах  Российской  Федерации.

## ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Профессия начального профессионального образования

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Профессии по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94):

-газосварщик (3-4 разряд);

-электрогазосварщик (3-4 разряд);

-электросварщик на автоматических

и полуавтоматических машинах (3-4 разряд);

-электросварщик ручной сварки (3-4 разряд).

2. Назначение профессии

Сварщик выполняет электросварочные и газосварочные работы.

3. Квалификация

В соответствии с Перечнем профессий начального профессионального образования профессия «Сварщик» относится к 3-ей ступени квалификации и предполагает получение среднего (полного) общего образования.

Уровень квалификации выпускника по профессиям начального профессионального образования устанавливается в соответствии с действующей системой тарификации по профессиям ОК 016-94 и другими нормативными актами органов по труду.

4. Содержательные параметры профессиональной деятельности.

| Практические основы профессиональной деятельности | Теоретические основы профессиональной деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Общепрофессиональные параметры |
| Подготовка металла к сварке. | Правила подготовки изделий под сварку. Слесарные операции, выполняе-мые при подготовке металла под сварку, их назначение, приемы выполнения, погрешности обработки, средства и методы контроля качества работ. |
| Сборка изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и прихватками. | Виды сварных швов и соединений. Типы разделки кромок под сварку. Обозначения сварных швов на чертежах. Виды сборочно-сварочных прис-пособлений. Правила наложения прихваток. |
| Подготовка газовых баллонов к работе. | Газовые баллоны, их типы, дав-ление, надписи, цвета окраски, правила подготовки к работе, требования |
| 1 | 2 |
|  | безопасности труда. Допускаемое остаточное давление в баллонах. |
| Сварка деталей, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях. | Общие теоретические сведения о сварке: - классификация видов сварки и их сущность; - основы металлургических про-цессов при сварке; - напряжения и деформации, их виды, причины возникновения, меры предупреждения, уменьшения и исправления; - правила гигиены труда и са-нитарии при сварочных работах; - требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ. Основные метрологические термины и определения. Назначение и краткая характеристика измерений, выполняемых при сварочных работах. Металлы и сплавы, их структура, состав, марки, основные свойства. Марки и основные свойства чугуна. Понятие свариваемости. Влияние |
| 1 | 2 |
|  | свойств металлов и сплавов на их свариваемость. Классификация металлов по их свариваемости. Особенности сварки различных сталей, цветных металлов и сплавов. Особенности сварки чугуна. Виды и влияние термической обработки на свойства сварного соединения. Сведения по электротехнике, необходимые для выполнения сварочных работ. Сведения об изготавливаемых сварных машиностроительных изделиях: - классификация и назначение де-талей и сборочных единиц общего и специального назначения; - разъемные и неразъемные соеди-нения деталей машин; - передачи вращательного дви-жения; - механизмы преобразования дви-жения. Особенности изготовления свар-ных деталей и сборочных единиц |
| 1 | 2 |
|  | машин и механизмов. Основные виды свариваемых строительных конструкций. Технология изготовления строительных конструкций. |
| Выполнение наплавки дефектов деталей машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление. | Понятие о процессе наплавки и свойствах наплавленного слоя. Способы наплавки. Материалы, применяемые для наплавки. Технология наплавки твердыми сплавами. |
| Выполнение резки металла. | Теоретические сведения о процессе резки, его сущности, классификации. Понятие разрезаемости. |
| Зачистка швов после сварки, выявление дефектов сварных швов и их устранение. | Виды и причины дефектов сварочных швов и соединений, методы их контроля и меры исправления. |
| Чтение чертежей сложных изделий. | Правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, свариваемых сборочных единиц и механизмов. |
| 1 | 2 |
| Выполнение санитарно-техни-ческих мероприятий на рабочем месте и в производственной зоне, норм и требований к гигиене и охране труда, оказание доврачебной помощи при несчастных случаях. | Санитарно-технические требо-вания и требования безопасности труда при выполнении работ. Физиолого-гигиенические требо-вания к рабочему месту и основные положения Законодательства по охране труда. Правила оказания доврачебной помощи при несчастных случаях. |
| Специальные параметры Профессии: электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки |
| Выполнение дуговой сварки деталей, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. | Сварочная дуга, ее виды, физическая сущность, электрические характеристики. Перенос электродного металла, его виды, сущность. Сварочные материалы: - сварочная проволока, ее назна-чение, маркировка; - марки и типы электродов, свой-ства и значение обмазок электродов; - правила подбора марки электродов в зависимости от марок сталей. |
| 1 | 2 |
|  | Сварочный пост, его комплектация оборудованием, приспособлениями, инструментом. Требования к организации рабочего места и безопасности труда. Электросварка в защитных и инертных газах, ее сущность и применение. Защитные и инертные газы, их виды, свойства, применение. Техника ручной дуговой сварки во всех положениях сварного шва. |
| Выполнение дуговой наплавки деталей. | Дуговая наплавка, ее виды, сущность, применение. Материалы для наплавки. Техника ручной дуговой наплавки. |
| Выполнение работ с плазмотро-ном. | Плазменная дуга, ее физическая сущность, способы получения, характеристики. Плазмотроны, их устройство, общие и специальные требования к ним. Плазмообразующие сопла, их классификация, конструктивные |
| 1 | 2 |
|  | особенности. Источники питания плазменной дуги. |
| Профессии: газосварщик, электрогазосварщик |
| Газовая сварка средней сложности деталей, конструкций, трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва. | Область применения газовой сварки. Материалы, применяемые для газовой сварки: - газы и жидкости, их свойства, правила обращения, способы получения и хранения наиболее распространенных газов; -присадочная проволока, ее марки, применение; - флюсы, их назначение, марки, применение. Газосварочная аппаратура, ее виды, устройство, правила и приемы пользования. Устройство коммуникаций подачи газа к местам потребления и правила присоединения к ним. Сварочное пламя, его строение, внешние и тепловые характеристики. Металлургические процессы, |
| 1 | 2 |
|  | происходящие при газовой сварке. Технологические приемы газовой сварки во всех положениях сварного шва. Способы установления режимов сварки металла в зависимости от конфигурации и толщины свариваемых деталей. Последовательность сварки изде-лий различной конфигурации. Порядок испытания сварных швов. Дефекты газовой сварки и их причины, способы выявления и устранения. |
| Выполнение газовой наплавки. Наплавка дефектов средней сложности и сложных деталей машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление. | Сущность газовой наплавки, применяемые материалы. Режимы наплавки и принципы их выбора, техника газовой наплавки. Преимущества и недостатки газовой наплавки. Техника удаления наплавкой дефектов в деталях, узлах, механизмах и отливках средней сложности и сложных Технология газовой наплавки твердыми сплавами. |
| 1 | 2 |
| Выполнение предварительного и сопутствующего подогрева газовой горелкой при сварке деталей с соблю- | Правила выбора режима нагрева металла в зависимости от марки металла и его толщины. |
| дением заданного режима. |  |
| Выполнение горячей правки газовой горелкой средней сложности и сложных конструкций. | Приемы горячей правки газовой горелкой средней сложности и сложных конструкций. |
| Ручная кислородная резка металла. | Ручные резаки, их классификация, конструктивные особенности, типы мундштуков. Правила подготовки резака к работе. Подбор и регулирование режима, технологические приемы кислородной резки. |
| Обслуживание газосварочных аппаратов. | Правила обслуживания газосва-рочных аппаратов, стационарных и переносных газогенераторов. Правила обращения с горелками. |
| Профессии: электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах |
| Зачистка и сборка изделий под автоматическую сварку. | Принципы выбора сборочно-сварочных приспособлений, правила |
| 1 | 2 |
|  | установки деталей и конструкций различной конфигурации. Способы контроля точности сборки. |
| Автоматическая и механизи-рованная прихватка деталей, изделий, конструкций во всех простран-ственных положениях. | Принципы выбора диаметра и марки электрода для прихватки. Приемы выполнения прихватки во всех пространственных положениях и зачистки прихваток от шлака. |
| Автоматическая и механизи-рованная сварка с использованием плазмотрона во всех простран-ственных положениях сварного шва средней сложности и сложных аппаратов, деталей, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. | Оборудование для автоматичес-кой и механизированной дуговой сварки, его типы, устройство, основные технические характеристики, правила его обслуживания и управления. Технология автоматической плазменной сварки. Назначение и применение электронно-измерительных приборов. Особенности формирования сварного соединения. Правила подбора режима сварки, техника сварки. |
| Наплавление средней сложности узлов, деталей, инструментов. | Принципы подбора режима и приемы выполнения автоматического |
| 1 | 2 |
|  | и механизированного наплавления изделий различной конфигурации во всех пространственных положениях, применяемые материалы. |
| Автоматическое и механизи-рованное наплавление дефектов деталей машин, механизмов и конструкций | Технологические приемы автома-тического и механизированного нап-лавления дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. |
| Выполнение автоматической сварки ответственных сложных строительных и технологических конструкций, работающих в сложных условиях. | Основные требования, предъяв-ляемые к строительным и технологическим конструкциям, работающим в сложных условиях. Технология производства сложных строительных и технологических конструкций с использованием автоматической сварки. |
| Обслуживание электросварочных автоматов и полуавтоматов. | Порядок осмотра оборудования перед началом и в конце его работы. Возможные неполадки, их причины и способы устранения, используемые смазочные материалы. |
| 1 | 2 |
| Профессии: электрогазосварщик, электросварщик ручной сварки |
| Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности деталей, конструкций и трубопроводов | Ручная дуговая сварка в среде защитных и инертных газов: - принципы подбора режима |
| из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях. | сварки; - установки постоянного и переменного тока, их устройство, технические характеристики; - технологические приемы выполнения сварки; - правила обеспечения защиты обратной стороны сварного шва. Особенности подбора режимов и технологических приемов выполнения ручной дуговой сварки легированных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. |
| Нагрев деталей и изделий перед сваркой. | Принципы выбора режимов нагрева деталей и изделий перед сваркой. |
| Выполнение ручной дуговой кислородной резки, строгания в различных положениях изделий из сталей, чугуна, цветных металлов. | Устройство резаков для ручной кислородно-дуговой резки. Режимы ручной кислородно-дуговой резки и принципы их выбора. |
| 1 | 2 |
|  | Технологические приемы ручной кислородно-дуговой резки. |
| Профессия: газосварщик |
| Наплавление твердыми сплавами с применением керамических флюсов в защитном газе деталей и узлов средней сложности. | Основные свойства и применение керамических флюсов. Особенности технологии наплавления твердыми сплавами с применением керамических флюсов. |
| Устранение раковин и трещин газопламенной наплавкой в обработанных деталях и узлах. | Особенности технологических приемов устранения дефектов в обработанных деталях и узлах наплавкой газовой горелкой. |
| Профессии: электрогазосварщик |
| Резка бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, стационарных и плазморезательных машинах в различных положениях деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке. | Стационарные и переносные машины для кислородной резки, их устройство, основные характеристики. Приемы машинной кислородной резки |
| 1 | 2 |
| Выполнение ручной воздушно-дуговой резки (строгания) и плазменной резки деталей средней сложности из углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. | Воздушно-дуговая резка, ее виды, режимы, устройство применяемого оборудования и воздушно-дуговых резаков. Режимы и технологические приемы разделительной и поверхностной воздушно-дуговой резки. Требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после воздушного строгания. Режимы и технологические приемы ручной плазменной резки. |
| Кислородно-флюсовая резка деталей из высокохромистых и хромоникелиевых сталей и чугуна. | Особенности технологии кисло-родно-флюсовой резки высокохро-мистых и хромоникелиевых сталей и |
|  | чугуна, определяемых их физическими и технологическими свойствами. |
| Профессия: электросварщик на автоматах и полуавтоматах |
| Автоматическая микроплазменная сварка. | Принципиальная схема и применение микроплазменной сварки. Устройство применяемого оборудования, режимы микроплазменной сварки и принципы их выбора. |
| 1 | 2 |
| Обслуживание установок для автоматической электросиловой сварки | Порядок и правила обслуживания установок для автоматической электросиловой сварки. |
| 5. Специфические требования Минимальный возраст приема на работу – 16 лет. Пол не регламентируется. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации. |

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

| №/№ | Учебные элементы и уровни их усвоения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК |
| 1.1. | Основы теории сварки и резки металлов |
| 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. | Сварка: определение, преимущество перед другими способами соединения деталей, сущность и условия образования соединений, классификация видов сварки. Сварка плавлением (2): виды, их сущность, особенности, преимущества и недостатки, область применения. Сварка давлением:сущность, основные виды, их особеннос- ти, преимущества и недостатки, область применения. Сварные соединения и швы (2): их определение, клас- сификация, характеристики. Обозначение сварных швов на чертежах в соответствии с ГОСТ (2). Металлургические процессы при сварке: понятие, особен-ности. Загрязнение металла шва (2): причины, вредные примеси, способы их устранения и уменьшения. Термическая резка металлов (2): понятие, сущность, класси- фикация по способам, форме и характеру сварки. Разрезаемость: понятие, сущность, классификация стали по разрезаемости. |
| 1 | 2 |
| 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9. 1.1.10 | Наплавка (2): сущность, назначение, особенности в сравне- нии со сваркой. Наплавленный слой: свойства. Деформации и напряжения при сварке (2): понятие, разно-видности, причины возникновения. Основные способы уменьшения и предупреждения дефор-маций при сварке (2). Свариваемость металла (2): понятие, классификация углеро-дистых сталей по свариваемости. Влияние свойств конструкционных и легированных сталей на их свариваемость (2). Особенности сварки конструкционных и легированных сталей (2). Влияние свойств цветных металлов и сплавов на их свариваемость (2). Особенности сварки наиболее распространенных в сварных конструкциях цветных металлов и сплавов (2). Свойства чугуна, влияющие на его свариваемость (2). Особенности подготовки чугуна к сварке и сварки чугуна (2). Основные внутренние и внешние дефекты сварных швов (2): виды, причины возникновения, способы предупреждения. Методы контроля качества сварки (2 ). |
| 1 | 2 |
| 1.2. 1.2.1 1.2.2 | Гигиена и охрана труда Физиолого-гигиенические основы трудового процесса на рабочих местах. Режим рабочего дня. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила хранения. Пожарная безопасность: причины возникновения пожаров, меры пожарной профилактики. Меры и средства пожаротушения. Нормы и правила электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. Первая помощь при несчастных случаях (ушибах, порезах, ожогах, отравлениях, поражения электрическим током) (2). Основные положения законодательства по охране труда. Охрана труда подростков. |
| 2. | ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК |
| 2.1. | Подготовительно-сварочные работы |
| 2.1.1. | Подготовка металла к сварке (2 ) Типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке (правка и гибка, разметка, рубка, резка механическая, опиливание): их назначение, сущность, техника выполнения, применяемый инструмент и приспособления, требования безопасности труда. Средства и приемы измерений линейных размеров, углов, от- клонений формы поверхности. |
| 1 | 2 |
|  | Требования к организации рабочего места и безопасности выполнения слесарных операций. Выполнение слесарных операций при подготовке металла к сварке (2 ). |
| 2.1.2 | Сборка изделий под сварку ( 2 ). Типы разделки кромок под сварку. Сборочно-сварочные приспособления: виды, назначение Сборка деталей под сварку с различными типами кромок. Установка необходимого зазора при сборке. Проверка точности сборки. |
| 2.1.3. 2.2. 2.2.1. | Подготовка баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки (2 ). Баллоны для сжатых и сжиженных газов: типы, давление, емкости, окраска, надписи на баллонах. Правила безопасности при подготовке, обслуживании и эксплуатации баллонов. Редукторы: назначение, классификация, устройство. Работа, окраска, присоединительные элементы. Рукава (шланги): типы, окраска, применение. Подготовка баллонов к работе. Технология производства сварных конструкций Типовые детали и сборочные единицы машиностроительных изделий и приборов: разновидности, применение, способы получе- |
| 1 | 2 |
| 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. | ния. Замена литья и ковки деталей сваркой. Соединения (разъемные и неразъемные): разновидности, конструктивные элементы, применение. Преимущества сварных соединений. Механизмы преобразования движения и передачи вращательного движения: разновидности, устройство, назначение, элементы, получаемые сваркой. Технологичность сварных деталей и конструкций: понятие, требования, предъявляемые к машиностроительным сварным элементам и конструкциям, условия их выполнения. Технология изготовления сварных типовых мащиностроительных деталей и конструкций (2): порядок подготовки и сварки деталей, применяемые сборочно-сварочные. Материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных конструкций (2). Основные виды сварных строительных конструкций (балки, каркасы зданий, стойки, фермы, листовые конструкции, корпусные транспортные конструкции, оболочковые конструкции): их типы, область применения, параметры, определяющие их прочность и устойчивость. |
| 1 | 2 |
| 2.2.6. 2.2.7. | Технологичность строительных сварных конструкций: требования, предъявляемые к строительным сварным конструкциям, условия их выполнения. Технология изготовления типовых строительных конструкций. Трубопроводы: виды, конструкции, материалы изготовления. Технология сборки и сварки труб и секций трубопроводов: способы, принципы их выбора, используемое оборудование. |
| 3. 3.1. | СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК для профессий: «электрогазосварщик», «электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах», «электросварщик ручной сварки» Электрическая дуга и ее применение |
| 3.1.1. | Сварочная дуга (2 ): определение, физическая сущность, виды, условия устойчивого горения, технологические характеристики, строение, применение. |
| 3.1.2. | Перенос электродного металла на изделие: виды (капель- ный, струйный), сущность, применение. |
| 1 | 2 |
| 3.1.3. 3.1.4. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. | Сварочные материалы (2) Сварочная проволока: назначение, требования к ней, применяемые диаметры, транспортировка и хранение. Электроды: классификация, марки, применяемые для сварки углеродистых сталей, требования к ним. Правила упаковки и хранения электродов. Защитные газы: виды, свойства, применение. Плазменная дуга (2): физическая сущность, способы получения, плазмообразующие газы, характеристики плазменной дуги и ее применение Оборудование, техника и технология электросварки Сварочный пост (2): основные виды, комплектация оборудованием, приспособлениями, инструментом и общие требования к ним. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при обслуживании сварочного поста (2). Источники питания для дуговой сварки (2): виды, назначение, режимы работы и способы их регулирования. Ручная дуговая наплавка (2 ): режимы и принципы их выбора, используемые материалы, приемы. Ручная дуговая сварка (2 ): способы, режимы, приемы и принципы их выбора. Особенности технологии выполнения горизон- |
| 1 | 2 |
| 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. | тальных и потолочных швов. Ручная дуговая сварка покрытыми электродами: технология, применение, достоинства и недостатки. Ручная дуговая наплавка и сварка углеродистой стали в различных положениях сварного шва (выбор диаметра и марки электрода, подбор и установка режима наплавки и сварки, выполнение наплавки и сварки) (2). Плазменная сварка и резка (2 ). Плазмотроны и горелки для плазменной сварки и резки: виды, устройство. Плазмообразующие сопла: классификация, конструктивные особенности, применение. Источники питания плазменной сварки. Режимы плазменной сварки и принципы их выбора. Приемы выполнения ручной плазменной сварки. Требования безопасности. Выполнение ручной плазменной сварки различных соединений. Проверка качества сварных соединений по внешнему виду и по излому (2), исправление дефектов сварных швов. |
| 4. | СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК для профессий: «газосварщик» и «электрогазосварщик» |
| 4.1. | Основы теории газовой сварки |
| 1 | 2 |
| 4.1.1. | Сварочное пламя (2): виды, применение, внешние и тепловые характеристики, строение. |
| 4.1.2. | Металлургические процессы, происходящие при газовой сварке. |
| 4.1.3. | Сварочные материалы. Газы, используемые для газовой сварки: виды (2), свойства (2), способы получения и хранения наиболее распространенных газов. Флюсы (2): назначение, марки, требования, предъявляемые к ним. Присадочные материалы (2): виды, марки, применение. |
| 4.2. | Газосварочные работы |
| 4.2.1. | Обслуживание и эксплуатация аппаратуры для газовой сварки (2). Ацетиленовые генераторы: назначение, классификация, устройство, работа, правила обслуживания, приемы пользования. Подготовка ацетиленового генератора к работе. Сварочные горелки: классификация, схемы и принципы работы. Подготовка сварочной горелки к работе. Обслуживание газосварочной аппаратуры с соблюдением требований безопасности труда. |
| 4.2.2. | Газовая наплавка (2): применяемые материалы, режимы и принципы их выбора, технологические приемы, преимущества и |
| 1 | 2 |
|  | недостатки газовой наплавки. Технология удаления наплавкой дефектов деталей машин, механизмов, конструкций. Особенности технологии газовой наплавки деталей машин, механизмов, конструкций и отливок под механическую обработку и пробное давление. Требования к организации рабочего места и безопасности труда (2). Выполнение газовой наплавки деталей различной формы во всех пространственных положениях (2). |
| 4.2.3. | Технология газовой наплавки твердыми сплавами (2): используемые материалы, способы, режимы и приемы наплавки, применение Выполнение газовой наплавки твердыми сплавами простых и средней сложности деталей и конструкций (2 ). |
| 4.2.4. | Способы и приемы газовой сварки стали в различных положениях сварного шва, принципы их выбора. Особенности газовой сварки в горизонтальном и потолочном положениях сварного шва. Технология газовой многослойной сварки и ее применение (2) Особенности технологии сборки и газоой. сварки средней сложности и сложных деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей (2). Сборка деталей встык, в угол, в тавр, внахлестку при всех положениях сварного шва (2 ). |
| 1 | 2 |
|  | Определение мест прихваток и последовательности их наложения (2). Выполнение прихватки (2). Выполнение сварки изделий из углеродистой стали различной сложности (3). Испытание швов на плотность «керосиновой пробой» и устранение дефектов. |
| 4.2.5. | Особенности технологии газовой сварки деталей и конструкций из конструкционной и легированной стали. Выполнение газовой сварки простых и средней сложности деталей из конструкционной и легированной стали в различных положениях сварного шва (2). |
| 4.2.6. | Особенности технологии газовой сварки деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов. Выполнение газовой сварки простых и средней сложности деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов в различных положениях сварного шва (2).. |
| 4.2.7. | Основные особенности при сварке чугуна. Используемые при сварке чугуна присадочные материалы и флюсы и принципы их выбора. Способы, режимы и приемы газовой сварки чугуна, принципы их выбора. Выполнение сварки простых и средней сложности деталей и изделий из чугуна в различных положениях сварного шва. |
| 4.2.8. | Ручная кислородная резка (2): сущность, назначение, клас- сификация способов. |
| 1 | 2 |
|  | Ручные резаки (2): классификация, конструктивные особен- ности, технические характеристики. Требования к организации рабочего места и безопасности труда (2). Выполнение ручной кислородной разделительной резки (2). |
| 4.2.9. | Горячая правка металла газовой горелкой (2): параметры, влияющие не величину деформации, режимы, приемы и последовательность горячей правки и принципы их выбора. Особенности горячей правки сложных конструкций. Выполнение горячей правки средней сложности и сложных деталей и конструкций. |
| 5. | СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК для профессий: «электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» и «электрогазосварщика» |
| 5.1. | Электросварочные работы на автоматических и полуавто матических машинах. |
| 5.1.1. | Оборудование для механизированной сварки: типы, принцип работы, устройство, особенности конструкции, технические характеристики. Подготовка полуавтомата к работе и управление им (2). |
| 5.1.2. | Оборудование для автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом: принцип работы, устройство, технические характеристики |
| 1 | 2 |
|  | Подготовка изделий под автоматическую сварку: используемые материалы, порядок подготовки. Технология сборки изделий под автоматическую сварку (2 ): принципы выбора сборочно-сварочных приспособлений, правила установки деталей и конструкций различной конфигурации, способы контроля точности сборки. Зачистка и сборка изделий в сборочно-сварочных приспособлениях (2). Проверка качества сборки (2). Подготовка автомата к работе и управление им (2). |
| 5.1.3. | Принципы выбора диаметра и марки электрода для автоматической и механизированной прихватки деталей и конструкций (2). Приемы выполнения автоматической и механизированной прихватки деталей и конструкций во всех пространственных положениях и зачистки прихваток от шлака (2). |
| 5.1.4. | Технология автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом различных соединений во всех пространственных положениях сварного шва (2). Особенности технологии автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом изделий из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. Выполнение автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом (2). Проверка качества сварного шва (2). |
| 5.1.5 | Технология автоматической и полуавтоматической сварки в защитных газах неплавящимся и плавящимся электродами (2). |
| 1 | 2 |
|  | Выполнение автоматической сварки в защитных газах (2). Выполнение полуавтоматической сварки в защитных газах во всех пространственных положениях сварного шва (2). Требования к организации рабочего места и безопасности труда при сварке в защитных газах (2 ). |
| 5.1.6. | Особенности электрошлакового процесса и его применение. Установки для автоматической электрошлаковой сварки: устройство, принцип действия, правила обслуживания. Технология электрошлаковой сварки (2 ): способы и принципы их выбора, типы сварных соединений и материалы для ЭШС, особенности подготовки и сборки изделий для ЭШС. |
| 5.1.7. | Способы автоматической и механизированной наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций, принципы их выбора, достоинства и недостатки (2). Технология автоматической и механизированной наплавки дефектов деталей машин, механизмов и конструкций (2). Выполнение автоматической и механизированной наплавки (2). |
| 5.1.8. | Основные требования, предъявляемые к строительным и машиностроительным конструкциям, работающим в сложных условиях. Технология производства сложных строительных и машиностроительных конструкций с использованием автоматической сварки. |
| 1 | 2 |
| 5.1.9. | Порядок обслуживания электросварочных автоматов перед и в конце их работы (2). Возможные неполадки, их причины и способы устранения, используемые смазочные материалы (2). |
| 6. | СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК Для профессий: «электрогазосварщик» и «электросварщик ручной сварки» |
| 6.1. | Ручная дуговая сварка и резка металла |
| 6.1.1. | Технология ручной дуговой сварки в среде защитных и инертных газов (2): режимы и принципы их выбора, технологические приемы, правила обеспечения защиты обратной стороны сварного шва. Выполнение ручной дуговой сварки в среде защитных и инертных газов (2). |
| 6.1.2. | Особенности технологии ручной дуговой и плазменной сварки деталей и конструкций из конструкционной и легированной стали. Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки простых и средней сложности деталей из конструкционной и легированной стали в различных положениях сварного шва (2). |
| 6.1.3. | Особенности технологии ручной дуговой и плазменной сварки деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов. Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки простых и средней сложности деталей и конструкций из цветных металлов и |
| 1 | 2 |
|  | сплавов в различных положениях сварного шва (2).. |
| 6.1.4. | Основные особенности ручной дуговой сварки чугуна. Технология ручной дуговой сварки чугуна: способы, режимы и приемы ручной дуговой сварки чугуна, принципы их выбора. Выполнение ручной дуговой сварки простых и средней сложности деталей и изделий из чугуна в различных положениях сварного шва (2). |
| 6.1.5. | Особенности сборки и ручной дуговой сварки сложных деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях. |
| 6.1.6. | Ручная дуговая кислородная резка (2). Устройство резаков для ручной кислородно-дуговой резки. Режимы ручной кислородно-дуговой резки и принципы их выбора. Технологические приемы ручной кислородно-дуговой резки. |
| 6.1.7. | Технология ручной дуговой наплавки твердыми сплавами (2): используемые материалы, электроды, режимы наплавки и принципы их выбора, приемы наплавки. Выполнение ручной дуговой наплавки твердыми сплавами. |
| 7. | СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК для профессии: «газосварщик» |
| 1 | 2 |
| 7.1. | Газосварочные работы |
| 7.1.1. 7.1.2. | Основные свойства и применение при наплавке керамических флюсов. Особенности технологии газопламенной наплавки твердыми сплавами с применением керамических флюсов в защитном газе. Особенности технологических приемов устранения дефектов в обработанных деталях и узлах газопламенной наплавкой. Устранение раковин и трещин наплавкой газовой горелкой в обработанных деталях (2). |
| 8. | СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК для профессии: «электрогазосварщик» |
| 8.1. | Резка металла |
| 8.1.1. | Стационарные и переносные машины для кислородной резки металла (2): виды, устройство, основные характеристики. Резаки для машинной кислородной резки (2 ): виды, принцип действия, устройство. |
| 8.1.2. | Технологические приемы резки бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, стационарных и плазморезательных машинах в различных положениях деталей по разметке ( 2 ). |
| 1 | 2 |
| 8.1.3. 8.1.4. | Особенности резки деталей из различных сталей, цветных металлов и сплавов. Требования безопасной работы при резке (2 ). Выполнение кислородной резки в различных положениях средней сложности и сложных деталей (3 ). Воздушно-дуговая резка (2 ): виды, режимы, устройство применяемого оборудования и воздушно0дуговых резаков. Режимы и технологические приемы разделительной и поверхностной воздушно-дуговой резки (2 ). Требования, предъявляемые к поверхности после строгания (2). Режимы и технологические приемы ручной плазменной резки (2 ). Особенности технологии кислородно-флюсовой резки высокохромистых и хромоникелиевых сталей и чугуна. |
| 9. | СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК для профессии: «электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» |
| 9.1. | Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах |
| 9.1.1. | Микроплазменная сварка: физическая сущность, принципиальная схема, применение. |
| 1 | 2 |
| 9.1.2. | Устройство применяемого оборудования. Режимы микроплазменной сварки (2) и принципы их выбора (2). Выполнение автоматической микроплазменной сварки (2). Порядок и правила обслуживания установок для автоматической электросиловой сварки (2) |

# Распределение времени обучения по профессии

«Сварщик»  (электросварочные и газосварочные работы)

по разделу “Профессиональная подготовка”

| Количество часов |
| --- |
| на базе среднего (полного) общего образования | на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования |
| Сроки обучения 1 год 3 года |
| Профессиональная подготовка |
| 1242 | 2485 |
| Резерв времени |
| 50 | 100 |
| Консультации |
| 50 | 200 |
| Экзамены |
| 12 | 12 |

СТАНДАРТ РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ РАЗВИТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Директор Института

развития профессионального

образования Минобразования России,

д.филос.н., профессор       					И.П. Смирнов

Зам. директора Института

развития профессионального

образования Минобразования России,

д.п.н.									О.Б.Читаева

Руководитель разработки

Зав. лабораторией методического

обеспечения профессий

машиностроения и связи, к.т.н.                                          Т.Т. Новикова

Исполнитель

Зав. лабораторией методического

обеспечения профессий

машиностроения и связи, к.т.н. 				   Т.Т. Новикова

СОГЛАСОВАНО:

Департамент государственной

службы и кадров Министерства

промышленности, науки и

технологий Российской Федерации

Письмо № 21-348 от 11.06. 2003 г.				    В.П. Морозов

Управление начального

профессионального образования

Минобразования России

Начальник управления, д.эк.н.,

профессор									Е.Я. Бутко